Muffenschacht 180/70

.... Stück

Muffenschacht 180/70 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   176 cm

lichte Breite	     70 cm

lichte Tiefe	     70 cm

Muffenschacht 180/70 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit Sickerloch, 8 PVC-Muffen DN 100 gem. FTZ-Norm je Stirnseite

wasserdicht einbetoniert, Sollbruchstelle an den Längsseiten zum nachträglichen Einführen

von Kabelschutzrohren, sechs Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt, Länge 40 cm einbetoniert

Gewicht 1.364 kg

1 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 390 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B125 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 85 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 136 kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 187 kg

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 264 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2,4 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, mit Entlüftung

Gewicht 130 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, auspflasterbar, ohne Entlüftung

Gewicht 63 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 156 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 207 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, mit Entlüftung

Gewicht 194 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, auspflasterbar, ohne Entlüftung

Gewicht 81 kg