Kabelkanal nach BZA-Zeichnung

mit innenliegenden Deckeln

.... lfm

Kabelkanal Gr. …. mit innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach

EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge		1.000 mm

lichte Breite		....…. mm

lichte Höhe		.……. mm

Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung

Baulänge 1.000 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel, bemessen und geprüft  für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht …….. kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Trennstegplatte, Baulänge 500 mm

(passend nur für Tröge Gr. IIIa, und IV)

Gewicht 6 kg

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen (nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I		Gr.II		Gr.III		Gr.IIIa		Gr.IV

lichte Länge in mm	1000		1000		1000		1000		1000

lichte Breite in mm	  100		  240		  240		  355		  540

lichte Höhe in mm	  160		  155		  260		  155		  160

Gewicht Trog in kg	    85		  126		  178		  136		  180

Gewicht Deckel in kg	    10		    20		    20		    27		    42

Gewicht pro lfm		  105		  166		  218		  190		  264