Kabelkanalbrücke Gr. I - III

.... Stück

Kabelkanalbrücke Gr. .. mit innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach

EN 206-1, XC4, XF2, für den Anschluß von Kabeltrögen mit aufliegenden Deckeln gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Höhe	         215 mm

Kabelkanalbrücken werden zur Überbrückung von Wegen und Durchlässen an Bahndämmen oder Einschnitten eingesetzt. Durch das stirnseitige Muffe-/Falzsystem ist ein übergangsloser Anschluß an Kabeltröge Gr. I – III mit aufliegenden Deckeln gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 gewährleistet. Die Kabelkanalbrücken sind bewehrt für volle Kabelbelegung zuzüglich Fußgängerbelastung.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Kabelkanalbrücke Gr. I		Kabelkanalbrücke Gr. II		Kabelkanalbrücke Gr. III

lichte Breite	200 mm	lichte Breite	300 mm	lichte Breite	400 mm

lichte Länge	Gewicht	lichte Länge	Gewicht	lichte Länge	Gewicht

300 cm	  911 kg	  300 cm	  979 kg	  300 cm	1036 kg

400 cm	1217 kg	  400 cm	1311 kg	  400 cm	1382 kg

500 cm	1519 kg	  500 cm	1636 kg	  500 cm	1733 kg

600 cm	1821 kg	  600 cm	1961 kg	  600 cm	2075 kg

700 cm	2125 kg	  700 cm	2291 kg	  700 cm	2421 kg

800 cm	2433 kg	  800 cm	2615 kg	  800 cm	2760 kg

900 cm	2733 kg	  900 cm	2938 kg	  900 cm	3111 kg

1000 cm	3033 kg	1000 cm	3269 kg	1000 cm	3453 kg

1100 cm	3340 kg	1100 cm	3602 kg	1100 cm	3796 kg

1200 cm	3638 kg	1200 cm	3926 kg	1200 cm	4145 kg

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckel Gr. I, bemessen für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht 20 kg

- Deckel Gr. II, bemessen für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht 27 kg

- Deckel Gr. III, bemessen für 10 kN Belastung

Baulänge 500 mm

Gewicht 34 kg