Muffenbausatz Ausführung III und IIIa

.... Stück

Muffenbausatz Ausführung III aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung gemäß Plan Dlk. 1733.1.3 der BD Nürnberg liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        5110 mm

lichte Breite	          390 mm

lichte Höhe	          300 mm

Muffenbausatz Ausführung III bestehend aus:

- Kabeltrog mit innenliegendem Deckelauflagerfalz

Gewicht 235 kg

3 Stück

- Endtrog mit innenliegendem Deckelauflagerfalz, mit Stirnwand

und einer seitlichen Wandaussparung 300/190 mm

Gewicht 244 kg

2 Stück

- Zwischendeckel

Gewicht 33 kg

6 Stück

- Enddeckel mit Lasche

Gewicht 69 kg

2 Stück

Der Muffenbausatz dient zum Schutz für Kabel- und Kondensatormuffen.

Er ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu sind in der Kabelkanaltrasse an zwei Stellen Wandaussparungen von 300 mm Länge herzustellen.

Je nach Muffengröße oder Belegung kann zwischen unterschiedlichen Bausatzhöhen gewählt werden.

.... Stück

Muffenbausatz Ausführung IIIa aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung gemäß Plan Dlk. 1733.1.3 der BD Nürnberg liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        5110 mm

lichte Breite	          390 mm

lichte Höhe	          400 mm

Muffenbausatz Ausführung IIIa bestehend aus:

- Kabeltrog mit innenliegendem Deckelauflagerfalz

Gewicht 271 kg

3 Stück

- Endtrog mit innenliegendem Deckelauflagerfalz, mit Stirnwand

und einer seitlichen Wandaussparung 300/190 mm

Gewicht 280 kg

2 Stück

- Zwischendeckel

Gewicht 33 kg

6 Stück

- Enddeckel mit Lasche

Gewicht 69 kg

2 Stück